## Slide 1
EFECTO DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA SOBRE LA CINÉTICA DE FLOTACIÓN DE CENIZAS DE FONDO DE CALDERA
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
Director: Prof. Juan Manuel Barraza, Ing. Qco., M.Sc., Ph.D
Grupo de Investigación de Ciencia y Tecnología del Carbón

## Slide 2
1
Introducción
Marco conceptual
Objetivos
Metodología
Resultados y Análisis
Conclusiones
Recomendaciones
CONTENIDO
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka

## Slide 3
El carbón mineral representa uno de los combustibles fósiles más usados en las industrias del Valle del Cauca en las cuales se usa principalmente en procesos de combustión en parrilla móvil
500,000 ton/año de cenizas de fondo
20% Carbón Inquemado o LOI
NO APLICACIONES
(IMPLICACIONES: ambientales y económicas)
INTRODUCCIÓN
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
2

## Slide 4
Compuestos por óxidos de metales
(SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO)
Material Granular amorfo
(1-150mm)
CAPACIDAD PUZOLÁNICA
INTRODUCCIÓN
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
3
Aplicación en la Industria del Cemento

## Slide 5
INTRODUCCIÓN
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
4
Requerimientos de Calidad:
LOI < 6%
Tamaños < 44μm
OPERACIONES PARA LA REDUCCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL LOI
Flotación espumante
Molienda

## Slide 6
5
MARCO CONCEPTUAL
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
MOLIENDA

## Slide 7
6
MARCO CONCEPTUAL
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
CINÉTICA DE MOLIENDA
FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN Rosin-Rammler (RR)
: porcentaje acumulada pasante en micras
: tamaño de partícula en micras
: módulo de tamaño
: módulo de distribución.
: fracción retenida en el tamiz
: es el tiempo
: antes del inicio de la molienda.
MOLIENDA

## Slide 8
MARCO CONCEPTUAL
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
Aire
Suspensión de cenizas molidas
Espuma + carbón enriquecido
Solución + cenizas
FLOTACIÓN
7

## Slide 9
MARCO CONCEPTUAL
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
FLOTACIÓN
8
CINÉTICA DE FLOTACIÓN
MODELO CLASICO
𝑅=1−exp(−𝑘𝑡)
𝑅: recuperación acumulada
: es el tiempo
𝑘: constante de flotación
CINÉTICA DE FLOTACIÓN
MODELO KELSALL
: recuperación orgánica
: es el tiempo
: fracción del material orgánico con flotación lenta y : constantes cinéticas rápidas y lentas respectivamente (min-1)

## Slide 10
OBJETIVOS
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
GENERAL
Evaluar el efecto del tamaño de partícula sobre la cinética de flotación de cenizas de fondo de caldera
ESPECÍFICOS
Realizar un estudio granulométrico con el fin de evaluar el tamaño de partícula en el cual se libera el LOI
Determinar el efecto del tamaño de partícula sobre el rendimiento y recuperación de materia orgánica
Evaluar el efecto del tamaño de partícula sobre la constante cinética de flotación
9

## Slide 11
10
METODOLOGÍA
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
Acondicionamiento de la muestra
Análisis granulométrico y caracterización inicial
MOLIENDA
Análisis granulométrico y caracterización final
FLOTACIÓN
Caracterización de flotados y fondos

## Slide 12
11
RESULTADOS Y ANÁLISIS
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
MOLIENDA- Análisis granulométrico Inicial
Retenido parcial de las cenizas de fondo
Chart: Tamaño (micras)
| +4750 | -4750 +2380 | -2380 +1001 | -1001 +419 | -419 +249 | -249 +124 | -124
 | 0.2895 | 0.21298 | 0.2144 | 0.15046 | 0.056677 | 0.037194 | 0.038789
Chart: Tamaño (micras)
| +4750 | -4750 +2380 | -2380 +1001 | -1001 +419 | -419 +249 | -249 +124 | -124
 | 0.2895 | 0.50248 | 0.71688 | 0.86734 | 0.92402 | 0.96121 | 1
Retenido acumulado de las cenizas de fondo

## Slide 13
12
RESULTADOS Y ANÁLISIS
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
MOLIENDA- Análisis granulométrico Inicial
Chart: Tamaños (micras)
| -124 | -249 +124 | -419 +249 | -1001 +419 | -2380 +1001 | -4750 +2380 | -5664 +4750 | 5664
Pasante Acumulado | 0 | 0.038789 | 0.075983 | 0.13266 | 0.28312 | 0.49752 | 0.7105 | 1
Retenido Acumulado | 1 | 0.96121 | 0.92402 | 0.86734 | 0.71688 | 0.50248 | 0.2895 | 0
Curva característica del grosor de las cenizas de fondo inicial

## Slide 14
13
RESULTADOS Y ANÁLISIS
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
MOLIENDA- Caracterización Inicial
Muestra retenida en la malla | Tamaño (micras) | Fracción Retenida | Cenizas (%, p/p) | Humedad (%, p/p)
4 | 4750 | 0.29 | 98.40 | 0.75
8 | 2380 | 0.21 | 96.96 | 0.75
16 | 1001 | 0.21 | 95.28 | 0.54
35 | 419 | 0.15 | 94.89 | 0.64
60 | 249 | 0.057 | 94.73 | 0.70
120 | 124 | 0.037 | 93.42 | 0.78
Fondo | -124 | 0.039 | 89.76 | 0.59

## Slide 15
14
RESULTADOS Y ANÁLISIS
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
MOLIENDA- Análisis granulométrico Final
Chart: Tamaño (micras)
| -249 +124 | -124 +75 | -75 +44 | -44 +38 | -38
 | 0.16818 | 0.11818 | 0.13636 | 0.072727 | 0.50455
Chart: Tamaño (micras)
| -249 +124 | -124 +75 | -75 +44 | -44 +38 | -38
 | 0.16818 | 0.28636 | 0.42273 | 0.49545 | 1
Retenido parcial de las cenizas de fondo
Retenido acumulado de las cenizas de fondo

## Slide 16
15
RESULTADOS Y ANÁLISIS
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
MOLIENDA- Análisis granulométrico Final
Chart: Tamaños (micras)
| -38 | -44 +38 | -75 +44 | -124 +75 | -249 +124 | +249
Retenido Acumulado | 1 | 0.49545 | 0.42273 | 0.28636 | 0.16818 | 0
Pasante Acumulado | 0 | 0.50455 | 0.57727 | 0.71364 | 0.83182 | 1
Curva característica del grosor de las cenizas de fondo final

## Slide 17
16
RESULTADOS Y ANÁLISIS
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
MOLIENDA- Caracterización Final
Muestra retenida en la malla | Tamaño (micras) | Fracción Retenida | Cenizas (%, p/p) | Humedad (%, p/p)
120 | 124 | 0.17 | 94.61 | 1.69
200 | 75 | 0.12 | 93.37 | 1.69
325 | 44 | 0.14 | 92.96 | 1.69
400 | 38 | 0.07 | 88.05 | 0.78
Fondo | -38 | 0.50 | 82.94 | 1.81

## Slide 18
17
RESULTADOS Y ANÁLISIS
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
MOLIENDA- Distribución de Rosin-Rammler
Chart: log(x)
| 1.5797835966168101 | 1.6434526764861881 | 1.8692317197309758 | 2.0934216851622351
690 minutos | -0.15349 | -0.064983 | 0.097081 | 0.25108
Ajuste de los datos experimentales por el modelo de RR, para 690 minutos de molienda
Tiempo ( min) | m | xr
30 | 1.13 | 163.83
50 | 0.99 | 151.15
90 | 0.89 | 125.93
180 | 0.81 | 95.40
270 | 0.83 | 79.45
480 | 0.80 | 65.69
690 | 0.76 | 56.72

## Slide 19
18
RESULTADOS Y ANÁLISIS
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
MOLIENDA- Distribución de Rosin-Rammler
Chart: Tamaño (micras)
| 38 | 44 | 74 | 124 | 249
30 min | 17.4824 | 32.4536 | 46.3719 | 62.7053 | 84.0226
60 min | 22.4731 | 32.4536 | 46.3719 | 62.7053 | 84.0226
90 min | 29.1338 | 32.4536 | 46.3719 | 62.7053 | 84.0226
180 min | 37.8643 | 41.468 | 55.7227 | 70.9335 | 88.5648
270 min | 41.8595 | 45.798 | 61.0449 | 76.4681 | 92.4229
480 min | 47.49 | 51.5523 | 66.7254 | 81.0984 | 94.5893
690 min | 52.1428 | 56.1343 | 70.6103 | 83.7095 | 95.4338
Función de distribución del tamaño de partícula de las cenizas de fondo por el modelo de RR

## Slide 20
19
RESULTADOS Y ANÁLISIS
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
MOLIENDA- Cinética
Chart: Tiempo (minutos)
| 0 | 30 | 50 | 90 | 180 | 270 | 480 | 690
Malla 120 | 0.5723 | 0.50209 | 0.45532 | 0.3832 | 0.29701 | 0.23833 | 0.19444 | 0.16818
Malla 200 | 0.7205 | 0.64435 | 0.59362 | 0.52493 | 0.4359 | 0.38821 | 0.32341 | 0.28636
Malla 320 | 0.8448 | 0.77197 | 0.7234 | 0.65617 | 0.56624 | 0.52334 | 0.47619 | 0.42273
Malla 400 | 0.9246 | 0.84728 | 0.79574 | 0.72703 | 0.63889 | 0.59705 | 0.53571 | 0.49545
Curva característica del cambio de las fracciones retenidas en las mallas con respecto al tiempo

## Slide 21
20
RESULTADOS Y ANÁLISIS
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
MOLIENDA- Cinética
Chart: Ln(t)
| 3.4011973816621595 | 3.912023005428142 | 4.4998096703302704 | 5.1929568508901962 | 5.598421958998375 | 6.1737861039019384 | 6.5366915975913127
Malla 200 | -2.1919 | -1.6414 | -1.1499 | -0.68808 | -0.48061 | -0.22187 | -0.08047
Ajuste de los datos experimentales de la ecuación cinética de segundo orden para cada malla
Malla | Tamaño (micras) | K (min-1) | m
120 | 124 | 0.014 | 0.71
200 | 75 | 0.014 | 0.66
320 | 44 | 0.013 | 0.63
400 | 38 | 0.013 | 0.61

## Slide 22
21
RESULTADOS Y ANÁLISIS
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
FLOTACIÓN - Recuperación orgánica
Chart: t (min)
| 0 | 0.13333333333333341 | 0.26666666666666689 | 0.5 | 0.78333333333333333 | 1.5 | 6.5666666666666664
-120 +200 | 0 | 0.26058 | 0.35768 | 0.44839 | 0.49927 | 0.53316 | 0.56025
-200 +325 | 0 | 0.2847 | 0.45082 | 0.5668 | 0.60706 | 0.65317 | 0.69936
-325 +400 | 0 | 0.072536 | 0.24353 | 0.38186 | 0.49018 | 0.66269 | 0.75775 | 0.86165
-400 | 0 | 0.18217 | 0.33777 | 0.4696 | 0.59118 | 0.68436 | 0.74905 | 0.7897 | 0.81715
Chart: 
-120 +200 | 0.56025
-200 +325 | 0.69936
-325 +400 | 0.86165
-400 | 0.81715
Tamaño (micras) | Porcentaje de LOI en los fondos
-125 +75 | 2.99
-75 +44 | 2.8
-44 +38 | 3.61
-38 | 9.96
Variación de la recuperación orgánica con respecto al tiempo
Recuperación orgánica para cada tamaño analizado

## Slide 23
22
RESULTADOS Y ANÁLISIS
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
FLOTACIÓN – Cinética con el Modelo Clásico
Chart: t(min)
| 0 | 0.11666666666666672 | 0.25 | 0.41666666666666696
Cinética rápida | 0 | -0.2011 | -0.41214 | -0.63412
Cinética lenta | -0.89449 | -1.1532 | -1.3825 | -1.5592 | -1.6991
Ajuste de los datos experimentales de la ecuación de cinética de flotación del modelo clásico para la malla –400
Tamaño (micras) | Constante de flotación rápida (min-1) | Constante de flotación lenta (min-1)
-125 +75 | 1.13 | 0.019
-75 +44 | 1.64 | 0.12
-44 +38 | 1.35 | 0.16
-38 | 1.52 | 0.095

## Slide 24
23
RESULTADOS Y ANÁLISIS
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
FLOTACIÓN – Cinética con el Modelo de Kelsall
Chart: 
| Tamaño -120 +200 | Tamaño -200 +325 | Tamaño -325 +400 | Tamaño -400
-120 +200 | 0.080219
-200 +325 | 0.080283
-325 +400 | 0.045686
-400 | 0.042406
Chart: 
| Tamaño -120 +200 | Tamaño -200 +325 | Tamaño -325 +400 | Tamaño -400
-120 +200 | 0.00029836
-200 +325 | 0.0015729
-325 +400 | 0.0016221
-400 | 0.00086801
Chart: 
| Tamaño -120 +200 | Tamaño -200 +325 | Tamaño -325 +400 | Tamaño -400
-120 +200 | 0.50785
-200 +325 | 0.41009
-325 +400 | 0.37717
-400 | 0.32606
Constante de cinética de flotación rápida, Kf, de cada tamaño
Constante de cinética de flotación lenta, Ks, para cada tamaño
Parámetro ∅, fracción que flota lento, para cada tamaño

## Slide 25
24
RESULTADOS Y ANÁLISIS
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
FLOTACIÓN – Cinética: grado de ajuste de los modelos
Tamaño | Error máximo
-120 +200 | 0.36
-200 +325 | 0.20
-325 +400 | 0.13
-400 | 0.20
Tamaño | Error máximo
-120 +200 | 0.00093
-200 +325 | 6.50E-05
-325 +400 | 0.0093
-400 | 0.0004
Modelo Clásico
Modelo Kelsall

## Slide 26
Se determinó que la mayor remoción de materia orgánica se produjo con partículas con tamaños de 44μm con un 86%.
El gasto energético del molino para reducir las partículas de un tamaño de 44μm a 38μm no refleja en cuanto a la recuperación de LOI
Los tamaños superiores a 38μm obtuvieron concentraciones de LOI por debajo del 4% calificando para su uso como aditivos o sustitos en los procesos de producción de cemento y concreto.
El modelo Kelsall fue el que mejor se ajustó a los datos obtenidos.
Se determinó que los tamaños más finos (menores de 75μm) flotan más rápido
25
CONCLUSIONES
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka

## Slide 27
26
CONCLUSIONES
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
El modelo de Kelsall mostró que la cantidad de materia orgánica que flota bajo una cinética lenta, indicado por el parámetro ∅, es mayor en los tamaños más gruesos
La función de distribución que se obtiene por el ajuste de los resultados experimentales por el modelo de RR determinó la fracción en masa de partículas que están por debajo de un tamaño dado.
La curva de la reducción de tamaño respecto al tiempo no sigue un comportamiento lineal
El método cinético de segundo orden del proceso de molienda de cenizas de fondo determinó la movilidad del mineral en un tiempo dado, para las mismas condiciones empleadas en esta investigación.

## Slide 28
27
RECOMENDACIONES
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
Utilizar bolas de acero para la molienda de minerales en vez de las bolas de cerámica usadas en la investigación.
Realizar la flotación en operación continua
Realizar una segunda etapa de flotación para analizar si es posible retirar el exceso de LOI.

## Slide 29
AGRADECIMIENTOS
Mauricio Urrutia Rivas
Esteban Gómez Drufovka
Profesor Juan Manuel Barraza
Grupo de Ciencia y Tecnología del Carbón

## Slide 30
GRACIAS